НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ  УКРАЇНИ

Конструкції будинків і споруд

Системи фасадні.  Світлопрозорі огороджуючі енергозберігаючі конструкції

Загальні технічні умови

# прДСТУ В.2.6 -ХХ:200Х

Київ

Міністерство регіонального розвитку та

будівництва  України

200Х

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО : Технічними комітетами стандартизації  ТК „ Будівельні   матеріали”, ТК-300 «Світлопрозорі конструкції»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України  від  «     » ___________ 200_ р. №_____

3  УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі. Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Міністерства регіонального розвитку та будівництва.

## ЗМІСТ

## С.

| Вступ ………………………………….........………………………...... Сфера застосування ............................................................................. Нормативні посилання ........................................................................ Терміни та визначення понять ........................................................... Загальні технічні вимоги .................................................................... Енергетичні характеристики........... ................................................... 4.1.1 Енергоефективність світлопрозорих огороджуючих конструкцій…........................................................................................ 4.1.2 Показники термічного опору огороджувальних конструкцій…...... Основні положення з проектування ….............................................. Вимоги до матеріалів та комплектуючих …..................................... Основні вимоги до світлопрозорих конструкцій….......................... Енергоефективність скління................................................................. Показники освітлення приміщення…................................................ Захист приміщення від перегріву…................................................... Звукоізоляційні характеристики…..................................................... Принципи безпечного скління…........................................................ 4.5 Теплотехнічні розрахунки…............................................................... 4.6 Розрахунки механічного навантаження Вимоги безпеки …................................................................................ Вимоги охорони довкілля …............................................................... Пакування …......................................................................................... Маркування …...................................................................................... Транспортування та зберігання …....................................................... Гарантії виготовлювача …………………………………................... Додаток А Перелік основних документів, що використовуються при створенні світлопрозорих огороджуючих енергозберігаючих конструкцій .. Додаток Б Маркування для захисту від зіткнення зі склом …......................... Додаток В Енергозберігаючі характеристики склопакетів………….........….. Додаток Г Правила застосування безпечного скла…........................................ | ІV 1 2 5 8 8 8 9 12 14 18 18 20 21 24 28 32 34 34 36 37 37 39 40 42 43 44 46 |
| --- | --- |

# ВСТУП

Потреба розроблення  стандарту полягає у необхідності реалізації архітектурних рішень будинків і споруд на основі проектування енергозберігаючих фасадних систем, вибору ефективних видів скла і скляних деталей, а також типів конструкцій з урахуванням  безпеки використання  скла у будівництві.

Структура стандарту характеризує застосування у будівництві світлопрозорих огороджуючих енергозберігаючих конструкцій, визначення енергетичних характеристик, основних вимог до склодеталей  світлопрозорих конструкцій, з урахуванням ризику, пов’язаного із матеріалом (склом), експлуатаційних навантажень, природно-кліматичних умов.

Стандарт взаємопов’язаний із національними стандартами на скло будівельного призначення: листове, загартоване, багатошарове, армоване, узорчате,  енергозберігаюче, інші види скла та склопакети, ДБН та ДСТУ з пожежної безпеки, системи стандартів безпеки праці, конструкції будинків і споруд, енергозбереження, охорони довкілля.

Стандарт в частині вимог до скла листового гармонізований з:

EN 572:2004 Glass in building – Basic soda lime silicate glass products (Скло для будівництва. Основні вироби з натрієво-кальцієвого силікатного скла)

При розробці ДСТУ використано вимоги наступних міжнародних стандартів:

EN 12758:2002 Glass in building - Glazing and airborne sound insulation -Product descriptions and determination of properties (Скло в будівництві. Скління і звукоізоляція. Характеристики і визначення властивостей)

ISO 10292:1994 Glass in building - Calculation of steady-state U values (thermal transmittance) of multiple glazing (Скло в будівництві. Розрахунок значення постійної величини U (теплопередачі) для різнорідного скління)

ISO 7345: 1995  Thermal insulation – Physical quantities and definitions (Теплова ізоляція. Визначення фізичних властивостей)

ISO 9050:2003 Glass in building – Determination of light transmittance, solar direct transmittance, total solar energy transmittance, ultraviolet transmittance and related glazing factors (Скло в будівництві. Визначення світлопропускання, прямого сонячного пропускання, загального пропускання сонячної енергії і співвідношення параметрів скління)

ISO 9229: 1991  Thermal insulation – Thermal insulation materials and  products -  Vocabulary (Теплова ізоляція. Теплоізоляційні матеріали та вироби. Словник термінів)

ISO 9251: 1987  Thermal insulation – Heat transfer conditions and properties of materials – Vocabulary (Теплова ізоляція. Умови теплопередачі і властивості матеріалів. Словник термінів)

EN 357:2000 Glass in building – Fire resistant glazed elements with transparent or translucent glass products – Classification of fire resistance (Скло у будівництві. Вогнестійкі елементи скління з прозорими та напівпрозорими виробами зі скла. Класифікація вогнестійкості)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ  УКРАЇНИ

Конструкції будинків і споруд

Системи фасадні. Світлопрозорі огороджуючі енергозберігаючі конструкції

Загальні технічні умови

Конструкции зданий и сооружений

Системы фасадные. Светопрозрачные ограждающие энергосберегающие конструкции

Общие технические условия

Designs of buildings and constructions

Systems front. Light transparent protecting energy

efficiency  designs

The general specifications

Чинний від 200_-__-__

1 Сфера застосування

  - Цей стандарт застосовують для проектування виробів зі скла огороджуючих енергозберігаючих  конструкцій, енергетично ефективного, безпечного скління,  систем фасадних теплоізоляційних із скляним зовнішнім шаром.

Стандарт не поширюється на елементи конструкцій з металу, деревини, пластмаси, фурнітуру та кріплення, для яких проектування, виготовлення та експлуатування визначаються нормативною документацією, затвердженою в установленому порядку.

  - Вимоги щодо безпечності продукції та охорони довкілля викладені у 4.4.5 та розділах 5,6.

  - Стандарт поширюється на світлопрозорі енергозберігаючі конструкції, призначені для зовнішніх не несучих стін залежно від ступеню вогнестійкості будинку відповідно до ДБН В.1.1-7 та інших нормативних документів.

  - Стандарт може застосовуватись для оцінки енергоефективності, безпеки і довговічності світлопрозорих огороджуючих конструкцій та фасадного скління, що перебувають в експлуатації.

2 Нормативні посилання

- У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи, положення яких разом із положеннями даного  стандарту становлять сукупність положень та вимог  до світлопрозорих  огороджуючих  енергозберігаючих конструкцій:

ДБН В.1.1-7-2002 зі зміною №1 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН В.1.4-1.01-97 СРББ. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рiвнi

ДБН В.1.2-2:2006 СНОБ. Навантаження і впливи. Норми проектування

ДБН В.2.6-31:2006 Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель

ДСТУ 2339-94 Енергозбереження. Основні положення

ДСТУ 2420-94 Енергозбереження. Терміни та визначення

ДСТУ 4065-2001 Енергозбереження. Енергетичний аудит. Загальні технічні вимоги (ANSІ/ІEEE 739:1995, NEQ)

ДСТУ 4110-2002 Енергоощадність. Методика аналізу та розрахування питомих витрат енергоресурсів (ANSІ/ІEEE 739:1995, NEQ)

ДСТУ Б А.1.1-21-94 ССНБ. Скло та вироби зі скла будівельного призначення. Терміни та визначення

ДСТУ Б А.1.1-22-94 ССНБ. Скло будівельне листове прокатне і тягнуте. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.3.1-6-96 Управління, організація і технологія. Матеріали і вироби будівельні. Порядок розроблення i постановки на виробництво

ДСТУ Б В.1.1-4-98 Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.2-6-97 (ГОСТ 24940-96) Будинки і споруди. Методи вимірювання освітленості

ДСТУ Б В.2.6-15-99 Конструкції будинків і споруд. Вікна та двері полівінілхлоридні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-17-2000 (ГОСТ 26602.1-99) Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Методи визначення опору теплопередачі

ДСТУ Б В.2.6-18-2000 (ГОСТ 26602.2-99) Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Методи визначення повітро- та водопроникності

ДСТУ Б В.2.6-19-2000 (ГОСТ 26602.3-99) Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Метод визначення звукоізоляції

ДСТУ Б В.2.6-20-2000 (ГОСТ 26602.4-99) Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Метод визначення загального коефіцієнта пропускання світла

ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ 24700-99) Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні дерев'яні зі склопакетами. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-26:2004 (ГОСТ 30779-2001) Конструкції будинків і споруд. Склопакети будівельного призначення. Метод визначення опору атмосферним впливам і оцінки довговічності

ДСТУ Б В.2.7-13-95 (ГОСТ 26302-93) Будівельні матеріали. Скло. Методи визначення коефіцієнтів направленого пропускання і відбиття світла

ДСТУ Б В.2.7-107-2001 (ГОСТ 24866-99) Будівельні матеріали. Склопакети клеєні будівельного призначення. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-110-2001 (ГОСТ 30698-2000) Будівельні матеріали. Скло загартоване будівельне. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-115-2002 (ГОСТ 30733-2000) Будівельні матеріали. Скло з низькоемісійним твердим покриттям. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-122-2003 (ГОСТ 111-2001) Будівельні матеріали. Скло листове. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-123:2004 (ГОСТ 30826-2001) Будівельні матеріали. Скло багатошарове будівельного призначення. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-148:2008 (EN 572: 2004, NEQ) Будівельні матеріали. Скло листове армоване. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-156:2008 (EN 572: 2004, NEQ) Будівельні матеріали. Скло листове узорчате. Технічні умови

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентиляція і кондиціювання)

СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания (Адміністративні і побутові будівлі)

СНиП ІІІ-4-80* Техника безопасности в строительстве (Техніка безпеки у будівництві)

СП 1042-73 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию (Санітарні правила організації технологічних процесів и гігієнічні висновки до виробничого обладнання)

ГОСТ 12.0.001-82 ССБТ. Основные положення (ССБП. Основні положення)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги і номенклатура видів захисту)

ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Вогневибухобезпека речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення)

ГОСТ 12.3.002-75* ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи навантажувально-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов. (Маркування вантажів)

3  Терміни та визначення понять

У цьому стандарті використано терміни, що означають поняття, визначені  національними стандартами ДСТУ 2420, ДСТУ Б А.1.1-21, ДСТУ Б А.1.1-22, а також наведені нижче.

3.1 світлопрозора конструкція

Конструкція із застосуванням одного або декількох виробів зі скла, закріплена в зовнішніх або внутрішніх стінах будинку або споруди. До світлопрозорих конструкцій відносяться вікна, світлопрозорі фасади, балконні двері, вітрини, вітражі, тощо.

3.2 енергозберігаюча скляна конструкція

Конструкція із показниками теплоопору, теплозахисту та освітленості приміщень, які дорівнюють або вищі визначених (затверджених) нормативів для будинків і споруд конкретної кліматичної зони.

3.3  фасадні теплоізоляційні огороджуючі конструкції  із скляним зовнішнім шаром

Конструкції із світлопрозорих й непрозорих склодеталей та елементів скло:теплоізоляція.

3.4 характеристики скління:

- світлопропускання – пропускання світла у спектральному діапазоні від 380 нм до 720 нм;

- відбиття світла – відбиття світла у спектральному діапазоні від 380 нм до 720 нм;

- пропускання сонячного випромінювання – сонячна енергія, що безпосередньо проходить через скління у спектральному діапазоні від 300 нм до 2500 нм;

- поглинання сонячного випромінювання – сонячна енергія, яка поглинається масою скла, визначається у відсотках від загальної кількості сонячної енергії, що попадає на поверхню скла;

- сонячний фактор  – повна енергія, що  проходить через скління. Дорівнює сумі сонячної енергії, що безпосередньо проходить через скління і частині поглиненої склом енергії, що передається склінням всередину приміщення;

- коефіцієнт затемнення – коефіцієнт  розраховується  діленням сонячного фактора на 0,87 (що представляє собою сонячний фактор для безкольорового скла товщиною  3мм). Визначає можливість скління пропускати сонячне випромінювання у діапазоні інфрачервоних хвиль             до 2500 нм;

- коефіцієнт теплопередачі – кількість тепла, що проходить через 1 м2 поверхні матеріалу за одиницю часу при різниці температури зовнішньої і внутрішньої поверхонь в один градус;

- опір теплопередачі – зворотна величина коефіцієнта теплопередачі;

- коефіцієнт емісії  – відношення випромінювальних властивостей матеріалу до випромінювання абсолютно чорного тіла при однаковій температурі. Характеризує властивість поверхні відбивати  інфрачервоні хвилі.

3.5  скло листове будівельне

Прозоре натрій – кальцій – силікатне скло, що виготовляється методами флоат, витягування, прокатки, без будь-якої додаткової обробки поверхні,  у вигляді плоских прямокутних листів.

3.6  скло безпечне при експлуатації та зміцнене:

- скло багатошарове будівельного призначення – це плоский або вигнутий виріб, який складається з одного або декількох листів неорганічного скла та плівкових або рідких полімерних або силікатних матеріалів, за допомогою яких  склеюються і/або покриваються листи скла та надаються склу різні властивості: ударостійкість, зламостійкість, кулестійкість, вибухобезпечність, шумозахист, вогнестійкість, енергозбереження, сонцезахист та інші.

- загартоване скло будівельного призначення –  скло, піддане спеціальній термічній обробці шляхом нагрівання й швидкого охолодження, у результаті якого зовнішні шари скла приходять у стан сильного тиску, а внутрішні – у стан розтягування, створюючи систему напруги у склі, що забезпечує його високу механічну й термічну міцність та безпечний характер руйнування.

- термічно зміцнене скло –  скло, піддане спеціальній термічній обробці, у результаті якої його механічна й термічна міцність стає більше, ніж у звичайного скла, але менше ніж у загартованого, при цьому, на відміну від загартованого скла, характер руйнування термічно зміцненого скла залишається небезпечним.

- стемаліт – загартоване непрозоре скло, на скло  перед процесом загартування наноситься спеціальна фарба.

- хімічно зміцнене скло  - скло, що піддають спеціальній хімічній обробці, яка забезпечує склу високу механічну й термічну стійкість.

- армоване скло – скло, усередині якого паралельно площині поверхні введена металева сітка.

  - енергозберігаюче скло  і  склопакети:

- низькоемісійне скло - скло з м’яким або твердим покриттям, яке поліпшує його теплотехнічні характеристики  і дозволяє знизити втрати тепла через скління;

- скло сонцезахисне – скло забарвлене в масі (кольорове) або скло із сонцезахисним покриттям, яке призначене для захисту приміщень від проникнення надлишкового сонячного випромінювання;

- склопакети – об’ємні вироби, що складаються із двох або трьох і більше листів скла, з’єднаних між собою по контуру за допомогою дистанційних рамок, герметиків, або іншим способом, що утворює герметично замкнуті  камери, заповнені осушеним повітрям, аргоном або криптоном;

- енергозберігаючі склопакети – склопакети, які призначені для зовнішнього скління будинків та  споруд і забезпечують нормативні вимоги до теплового захисту та освітленості приміщень.

4 Загальні технічні вимоги

4.1 Енергетичні характеристики

Енергетичні характеристики огороджуючих конструкцій розраховуються з врахуванням вимог ДСТУ 2339, ДСТУ 4065 та ДСТУ 4110.

4.1.1 Енергоефективність світлопрозорих огороджуючих конструкцій

4.1.1.1 Енергоефективність світлопрозорих огороджуючих конструкцій визначається в залежності від їх розмірів, термічного опору, світлопропускання та сонячного фактора.

4.1.1.2 Системи фасадні, на стадії  проектування, повинні бути віднесені до одного з семи класів енергоіндексації будинків, які позначаються літерами A, B, C, D, E, F, G. Цим  стандартом визначений порядок віднесення фасадного скління до відповідного класу за даними проекту. На передпроектній стадії клас систем фасадних визначається за ознаками, що вказані  в таблиці 1.

# 4.1.2  Показники термічного опору огороджувальних конструкцій

4.1.2.1 Величина  термічного опору світлопрозорої огороджучої конструкції визначається за проектними даними, що розраховані відповідно до вимог норм проектування теплового захисту будинків.

4.1.2.2 Для неоднорідної світлопрозорої огороджучої конструкції необхідно приймати величину приведеного опору теплопередачі.

4.1.2.3 Для будинку, що запроектований зі світлопрозорими огороджучими конструкціями з різним термічним опором, обчислюється узагальнений термічний опір фасадного скління (RФС )за формулою 1:

(1)

де   – приведений термічний опір кожної світлопрозорої

конструкції, м2К/Вт;

– площа відповідної світлопрозорої конструкції, м2 .

4.1.2.4  Узагальнений термічний опір огороджувальної конструкції будинку (RУ) обчислюється за формулою 2:

RУ = RФC×аФC + RCT×аCT + RП×аП  ,                       (2)

де: RФC, RCT, RП – величини термічного опору світлопрозорих огороджуючих конструкцій, зовнішніх стін і перекриття будинку, що проектується, м2К/Вт;

аCT, аВ, аП – питомі площі світлопрозорих огороджуючих конструкцій, зовнішніх стін і перекриття будинку, м2, що проектується, які обчислюють за формулами 3-6:

,                                               (3)

,                                                 (4)

,                                               (5)

АЗОВН = АФC + АСТ + АП ,                                     (6)

де: АФС,  АCT, АП – площі вікон, зовнішніх стін і перекриття, м2.

4.1.2.5 Термічний опір світлопрозорих огороджуючих конструкцій повинен бути не менше за встановлений згідно з  ДБН В.2.6-31.

4.1.2.6 Узагальнені показники термічного опору світлопрозорих огороджуючих конструкцій повинні відповідати даним, наведеним у     таблицях 1-4.

Таблиця 1 - Показники термічного опору  для І кліматичної зони

| Проектні контрольні показники | Термічний опір основних огороджувальних конструкцій по класах, м2К/Вт |
| --- | --- |
|  | G | F | E | D | C | B | A |
| Світлопрозорі огороджуючі конструкції | 0,6 | НН |
| Стіни | 2,8 |  |
| Перекриття | 3,2 |  |
| Узагальнений для багатоквартирних будинків | до 5 поверхів включно | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 3 |
|  | від 6 до 10 поверхів включно | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 3,2 |
|  | від 11 до 18 поверхів включно | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 |
|  | від 19 до 25 поверхів включно | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,4 |
| Узагальнений для громадських будинків | Дитячі садки | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,9 |
|  | Школи | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,1 |
|  | Адміністративні будинки | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,9 |
| Узагальнений | Житлові односімейні будинки | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,3 | 3,6 | 4 |

Таблиця 2 - Показники термічного опору для ІІ кліматичної зони

| Проектні контрольні показники | Термічний опір основних огороджувальних конструкцій по класах, м2К/Вт |
| --- | --- |
|  | G | F | E | D | C | B | A |
| Світлопрозорі огороджуючі конструкції | 0,56 | НН |
| Стіни | 2,6 |  |
| Перекриття | 3,0 |  |
| Узагальнений для багатоквартирних будинків | до 5 поверхів включно | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,8 |
|  | від 6 до 10 поверхів включно | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 3,0 |
|  | від 11 до 18 поверхів включно | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 |
|  | від 19 до 25 поверхів включно | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,1 |
| Узагальнений для громадських будинків | Дитячі садки | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,7 |
|  | Школи | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,9 |
|  | Адміністративні будинки | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,7 |
| Узагальнений | Житлові односімейні будинки | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 3,3 | 3,7 |

Таблиця 3 - Показники термічного опору для ІІІ кліматичної зони

| Проектні контрольні показники | Термічний опір основних огороджувальних конструкцій по класах, м2К/Вт |
| --- | --- |
|  | G | F | E | D | C | B | A |
| Світлопрозорі огороджуючі конструкції | 0,5 | НН |
| Стіни | 2,4 |  |
| Перекриття | 2,7 |  |
| Узагальнений для багатоквартирних будинків | до 5 поверхів включно | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,6 |
|  | від 6 до 10 поверхів включно | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,7 |
|  | від 11 до 18 поверхів включно | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,7 |
|  | від 19 до 25 поверхів включно | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,9 |
| Узагальнений для громадських будинків | Дитячі садки | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,5 |
|  | Школи | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,6 |
|  | Адміністративні будинки | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,5 |
| Узагальнений | Житлові односімейні будинки | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 3,4 |

Таблиця 4 - Показники термічного опору для ІV кліматичної зони

| Проектні контрольні показники | Термічний опір основних огороджувальних конструкцій по класах, м2К/Вт |
| --- | --- |
|  | G | F | E | D | C | B | A |
| Світлопрозорі огороджуючі конструкції | 0,45 | НН |
| Стіни | 2,2 |  |
| Перекриття | 2,5 |  |
| Узагальнений для багатоквартирних будинків | до 5 поверхів включно | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,3 |
|  | від 6 до 10 поверхів включно | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,5 |
|  | від 11 до 18 поверхів включно | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,5 |
|  | від 19 до 25 поверхів включно | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,7 |
| Узагальнений для громадських будинків | Дитячі садки | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 2,0 | 2,1 | 2,3 |
|  | Школи | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,4 |
|  | Адміністративні будинки | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,3 |
| Узагальнений | Житлові односімейні будинки | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 3,1 |

4.2 Основні положення з проектування

- Енергозберігаючі конструкції проектуються згідно з 4.1. Приведений термічний опір світлопрозорих будівельних конструкцій є обов’язковим  показником для внесення в енергетичний паспорт будинку.

- В залежності від призначення, розміщення та видів навантажень скління повинне бути спроектоване таким чином, щоб воно відповідало архітектурним рішенням, не могло зруйнуватися в умовах  експлуатації, забезпечувало показники енергоефективності, освітленості, звукоізоляції та захищало приміщення від перегріву.

- При проектуванні зовнішнього скління повинні бути враховані:

- інтенсивність і тривалість сонячного випромінювання, що поглинається склінням, стосовно  достовірних даних багаторічних метеорологічних спостережень;

- мінімальна можлива температура й максимальний атмосферний тиск стосовно достовірних даних метеорологічних спостережень в районі  застосування скління;

- максимальна температура й мінімальний атмосферний тиск стосовно  достовірних даних метеорологічних спостережень в районі  застосування скління;

- експлуатаційні навантаження, визначені в завданні на проектування  або в нормативних документах;

- максимальне вітрове навантаження на скління стосовно  достовірних даних метеорологічних спостережень в районі та висота застосування скління;

- максимальне снігове навантаження (з урахуванням можливості утворення снігових мішків) стосовно  достовірних даних метеорологічних спостережень в районі  застосування скління;

- вага скління.

- Проектування скління повинно виконуватися компетентними організаціями у відповідності до вимог законодавства.

- При проектуванні скління повинні бути зроблені розрахунки  міцності скла, що гарантують відсутність його руйнування в умовах експлуатації, передбаченої завданням на проектування.

- Факторами підвищеної небезпеки є скляні конструкції, передбачені в місцях скупчення й проходу повз них людей, де ризики від травмування збільшуються. Скляні стелі й дахи також являють собою підвищену небезпеку травматизму людей у випадку руйнування.

- Для забезпечення безпеки,  захисту людей і майна від осколків скла, а також для уникнення падіння людини вниз в громадському та житловому будівництві (в місцях підвищеної небезпеки) необхідно використовувати безпечне скло: багатошарове, загартоване, армоване, а також передбачати стаціонарний захист скла та спеціальне маркування.

- При проектуванні скління необхідно враховувати наступне:

- конструкція (включаючи скло, кріплення й несучі елементи) повинна забезпечити неможливість падіння людини вниз через конструкцію. Скло і його кріплення повинно витримувати всі навантаження, яким вони піддаватимуться у звичайних умовах експлуатації (експлуатаційні, кліматичні, тощо);

- вимоги до скляних поручнів повинні враховувати призначення приміщення й висоту можливого падіння людей;

- при руйнуванні скла, осколки не повинні викликати травми в людей, які знаходяться в зоні зіткнення зі склом або в зоні падіння скла;

- вимоги по запобіганню падіння людини й захисту від осколків повинні виконуватися як окремо, так і одночасно.

- У місцях, де можливе зіткнення зі склом, необхідно передбачати нанесення помітного маркування, див. додаток Б.

- Для склопакетів, що проектуються для скління світлових отворів в неопалюваних приміщеннях, коефіцієнт термічного опору не нормується.

4.3 Вимоги до матеріалів та комплектуючих

- Термічні опори  профілю та склопакетів, із яких виготовляються світлопрозорі конструкції, повинні бути у межах величин не більше мінус       10 % від значень, наведених  у таблиці  10.

- При розрахунках світлопрозорих конструкцій використовуються методики, атестовані у встановленому порядку, а також дані випробувань партій скла, з яких буде виготовлятися скління, або фізико-механічні характеристики, наведені у таблиці 5.

Таблиця 5 - Основні фізико-механічні характеристики прозорого листового та загартованого скла

| Найменування показника | Значення |
| --- | --- |
| Щільність (при 18 оС ) | 2500 кг/м3 |
| Міцність на стиск листового скла | (700 – 900) МПа |
| Міцність на розтяг листового скла | 30 Мпа |
| Міцність на згин листового скла | 15 МПа |
| Міцність на згин загартованого листового скла | 120 МПа |
| Міцність на згин загартованого візерункового скла | 80 МПа |
| Теплопровідність | 1,0 Вт/(м х К) |
| Модуль пружності (модуль Юнга) | (7 х 1010 )Па |
| Коефіцієнт Пуассона | 0,2 |
| Температурний коефіцієнт лінійного розширення (в інтервалі температур від мінус 60 оС до плюс 300 оС) | (9,0 х 10-6) К-1 |
| Теплопоглинальна здатність | 720 Дж/(кг х К) |
| Температура розм'якшення | 600 оС |
| Термостійкість листового скла | 40 оС |
| Термостійкість загартованого скла | 120 оС |
| Твердість за шкалою Муна | 6 одиниць |
| Коефіцієнт теплопровідності | 5,8 Вт/(м2 х К) |
| Коефіцієнт заломлення світла | 1,5 |
| Коефіцієнт спрямованого відбиття світла | 0,08 |

- Для виготовлення світлопрозорих огороджуючих енергозберігаючих конструкцій повинні використовуються види скла та склопакети, що наведені у таблиці 6.

Таблиця 6 - Види скла та склопакетів для виготовлення світлопрозорих конструкцій

| Найменування, види скла | Нормативний документ | Марка |
| --- | --- | --- |
| Скло листове | ДСТУ Б В.2.7-122 | М0-М4, М5-М7 |
| Скло узорчате | ДСТУ Б В.2.7-156 | У |
| Скло армоване | ДСТУ Б В.2.7-148 | А |
| Скло загартоване | ДСТУ Б В.2.7-110 | З |
| Скло термічно зміцнене | НД | Тз |
| Стемаліт | НД | Ст |
| Скло хімічно зміцнене | НД | Х |
| Скло багатошарове: | ДСТУ Б В.2.7-123 |  |
| - безпечне |  | СМ1-СМ4 |
| - стійке при ударах |  | Р1А-Р5А, Р6В-Р8В |
| - вибухобезпечне |  | К1-К14 |
| - кулестійке |  | П1-П6а |
| - вогнестійке* | ДСТУ Б В.1.1-4 | Е, ЕІ, ЕW |
| - шумозахисне | ДСТУ Б В.2.6-19 | А-Д |
| Скло забарвлене в масі | НД | Т |
| Скло сонцезахисне | НД | С |
| Скло енергозберігаюче: |  |  |
| - із твердим покриттям | ДСТУ Б В.2.7-115 | k |
| - із м’яким покриттям | НД | і |
| Скло самоочисне | НД | О |
| Склопакети: |
| -загальнобудівельного призначення | ДСТУ Б В.2.7-107 ДСТУ Б В.2.6-26 | СПО, СПД |
| - ударостійкі | НД | Уд |
| - сонцезахисні |  | С |
| - морозостійкі |  | М |
| - шумозахисні |  | Ш |
| - вибухобезпечні |  | Вб |
| - кулестійкі |  | П |
| - вогнестійкі* |  | В |

* Стійкість вогнестійкого скління визначається у складі конструкцій.

Примітка. Вогнестійкість визначається термінами:

R –спроможність нести навантаження;

Е – цілісність;

W – зниження випромінювання;

І  – ізоляція;

S – регулювання диму;

С  – самозамикання.

4.3.4 Світлопрозорі огороджуючі енергозберігаючі конструкції класифікують за класом вогнестійкості та групою поширення вогню відповідно до ДБН В.1.1-7 залежно від ступеню вогнестійкості будинку.

Класифікацію вогнестійкості елементів скління згідно з EN 357 наведено у таблиці 7.

Таблиця 7- Вогнестійкість елементів скління (довідкова)

| Вогнестійкість елементів скління, хвилин |
| --- |
| 1.Вогнестійкі елементи скління для перегородок, несучих навантаження |
| 1.1 Стіна |
| RE |  | 20 | 30 |  | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 |
| REI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 |
| REW |  | 20 | 30 |  | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 |
| 1.2 Підлога і покрівля |
| RE |  | 20 | 30 |  | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 |
| REI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 |
| 2.Вогнестійкі елементи скління для перегородок, не несучих навантаження |
| 2.1 Стіна |
| E |  | 20 | 30 |  | 60 | 90 | 120 |  |  |
| EW |  | 20 | 30 |  | 60 | 90 | 120 |  |  |
| EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 |
| 2.2 Двері та жалюзі |
| E | 15 |  | 30 | 45 |  |  |  |  |  |
| EW |  | 20 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| EI1 | 15 | 20 | 30 | 45 |  |  |  |  |  |
| EI2 | 15 | 20 | 30 | 45 |  |  |  |  |  |
| 2.3 Стеля |
| EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 |
| 2.4 Похилі та горизонтальні вогнестійкі елементи скління |
| E |  | 20 | 30 |  | 60 | 90 | 120 |  |  |
| EW |  | 20 | 30 |  | 60 |  |  |  |  |
| EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 |

4.3.5 Елементи скління  повинні відповідати вимогам діючих стандартів на скло та вироби з нього.

4.3.6 Клас вогнестійкості та межа поширення вогню визначаються згідно з ДСТУ Б В.1.1-4 та ДБН В.1.1-7. Вироби можуть бути класифіковані як придатні для використання у вогнестійких елементах скління, якщо вони пройшли випробування згідно з методиками, затвердженими НД. Оцінка відповідності повинна відповідати вимогам стандарту на конкретний виріб.

4.3.7 При виробництві вогнестійких виробів використовуються види  скла і типи скління  відповідно до таблиці 8.

Таблиця 8 - Скло в огнестійких елементах скління

| Вид скла | Тип скління |
| --- | --- |
|  | одинарне | багатошарове | склопакет |
| Скло листове (натрій-кальцій –силікатне скло) | х | х | х |
| Узорчате скло | х | х | х |
| Армоване скло | х | х | х |
| Армоване узорчате скло | х | х | х |
| Склоблоки стінові | х |  |  |
| Боросилікатне скло | х | х | х |
| Склокераміка | х | х | х |
| Скло загартоване будівельне | х | х | х |
| Хімічно зміцнене скло |  | х | х |
| Термічно зміцнене скло |  | х | х |
| Багатошарове скло і багатошарове зміцнене скло |  | х | х |

4.4 Основні вимоги до світлопрозорих конструкцій

- Енергоефективність скління

- Для забезпечення енергоефективного скління світлопрозорих конструкцій, останні повинні забезпечувати в річному циклі мінімальні сумарні витрати енергії на опалювання, охолодження та освітлення приміщення.

- При проектуванні  скління розрахунки повинні проводитися відповідно до  вимог  4.4.1.1.

- До енергозберігаючого  відноситься скління (таблиця В.2) із застосуванням наступних видів скла:

- низькоемісійне з м’яким або твердим покриттям;

- сонцезахисне з твердим або м'яким покриттям;

- скло забарвлене у масі.

4.4.1.4 Класифікацію скла із низькоемісійним покриттям наведено у таблиці 9. Низькоемісійне покриття скла класів і1-і5, як правило,  є м'яким, класу k - твердим.

Таблиця 9 – Класифікація скла з низькоемісійним покриттям

| Клас енергозбереження низькоемісійного скла | Коефіцієнт емісії |
| --- | --- |
| і1 | до 0,025 вкл. |
| і2 | 0,026 – 0,050 |
| і3 | 0,051 – 0,070 |
| і4 | 0,071 – 0,090 |
| і5 | 0,091 – 0,110 |
| k | не більше 0,18 |

4.4.1.5 Для забезпечення енергоефективного скління  застосовуються склопакети, класифікацію яких наведено у таблиці 10.

Таблиця 10 – Класифікація склопакетів

| Вид склопакета | Тип склопакета | Термічний опір, м2К/Вт, не менше* | Коефіцієнт спрямованого пропускання світла, %, не менше | Звукоізоляція, дБА, не менше |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальнобудівельного призначення | Однокамерний | 0,60 | 72 | 25 |
|  | Двокамерний |  | 65 | 27 |
| Ударостійкі | Однокамерний |  | 72 | 26 |
|  | Двокамерний |  | 65 | 28 |
| Сонцезахисні | Однокамерний |  | - | 25 |
|  | Двокамерний |  | - | 27 |
| Морозостійкі | Однокамерний | 0,65 | 72 | 26 |
|  | Двокамерний | 0,75 | 65 | 28 |
| Шумозахисні | Однокамерний | 0,60 | 65 | 34 |
|  | Двокамерний |  | 60 | 34 |
| * Термічний опір наведений для першої кліматичної зони України |

4.4.1.6 При виготовленні  склопакета з використанням низькоемісійного скла скло   повинне розташовуватися так, щоб поверхня, на яку нанесене покриття, була звернена всередину склопакета.

Примітка. Коефіцієнт теплової емісії скла  з низькоемісійним м'яким покриттям, виготовленого різними виробниками може мати значення від 0,01 до 0,15. Це необхідно враховувати при виборі скла для конкретного варіанту скління а також при розрахунку термічного опору склопакетів (Додаток В).

4.4.1.7 Склопакети залежно від величини термічного опору підрозділяють на класи.  Класи склопакетів наведено  у таблиці 11.

Таблиця 11 – Класи склопакетів

| Клас склопакета | Термічний опір, м2 0К/Вт |
| --- | --- |
| 1 | 0,5 - 0,6 |
| 2 | 0,6 - 0,7 |
| 3 | 0,7 – 0,9 |
| 4 | більше 0,9 |

4.4.1.8При реконструкції, капітальному ремонті, будівництві  будинків і споруд  обов'язковим є застосування склопакетів класу не нижче  1. При будівництві комерційних будинків рекомендується  застосовувати склопакети класу 2, при будівництві елітних будинків - класів 3 та  4.

4.4.2 Показники освітлення приміщення

  - Для захисту зору людей, які постійно або тимчасово перебувають в приміщенні потрібно забезпечити необхідний рівень природного освітлення.  Необхідний рівень природного освітлення визначається через коефіцієнт природного освітлення.

  - Природне освітлення підрозділяється на бокове, верхнє та комбіноване (верхнє й бокове).

  - Вимоги до природного освітлення приміщень громадського, житлового й промислового будівництва наведені в додатку В.

  - При визначенні коефіцієнта природного освітлення враховуються втрати освітлення через світлопрозорі конструкції.

  - Коефіцієнти спрямованого пропускання світла визначається згідно з  ДСТУ Б В.2.7-13.

Для прозорого скла коефіцієнт спрямованого пропускання світла повинен бути не менше показників, наведених у  таблиці 12.

Таблиця 12 - Коефіцієнти спрямованого пропускання світла

| Товщина скла, мм | Коефіцієнт спрямованого пропускання світла, не менше |
| --- | --- |
| 1,0 1,5 | 0,90 |
| 2,0 2,5 3,0 | 0,89 |
| 3,5 4,0 5,0 | 0,88 |
| 6,0 | 0,87 |
| 7,0 | 0,85 |
| 8,0 | 0,83 |
| 10,0 | 0,81 |
| 12,0 | 0,79 |
| 15,0 | 0,76 |
| 19,0 | 0,72 |
| 25,0 | 0,67 |

4.4.3 Захист приміщення від перегріву

    - Для захисту приміщень від перегріву використовується скло із сонцезахисним твердим або м'яким покриттям, скло забарвлене в масі, багатошарове скло із сонцезахисними властивостями, сонцезахисні полімерні плівки.

    - Скло із сонцезахисним (твердим або м'яким) покриттям призначене для зменшення надходження через скління надлишкової сонячної енергії. Скло із сонцезахисним покриттям застосовують для скління фасадів будинків, орієнтованих на південну, південно-східну, південно-західну й західну сторони. Для забезпечення відповідності скління архітектурно-композиційним вимогам допускається застосування скла із сонцезахисним покриттям для скління фасадів будинків, орієнтованих на північну, північно-західну, північно-східну й східну сторони.

    - Коефіцієнт спрямованого пропускання світла скла із сонцезахисним покриттям, скла забарвленого в масі, багатошарового скла із сонцезахисними властивостями може бути значно нижче, ніж коефіцієнт спрямованого пропускання світла безбарвного скла, тому при виборі конструкції  необхідно розраховувати розміри й кількість світлових отворів таким чином, щоб скління забезпечувало необхідний рівень природного освітлення приміщення.

    - При установці в склопакетах скла із сонцезахисним м'яким покриттям останнє повинне встановлюватися так, щоб поверхня, на яку нанесене покриття, була звернена усередину склопакета. Скло із сонцезахисним твердим покриттям може встановлюватися в склопакет покриттям  усередину чи назовні склопакета, відповідно до інструкції виготовлювача скла. При монтажі склопакета у фасадну, віконну або дверну конструкцію скло із сонцезахисним покриттям повинне знаходитись ззовні будинку.

    - Скло забарвлене в масі призначене для зменшення надходження через скління надлишкової сонячної енергії. Скло забарвлене в масі застосовують для скління фасадів будинків, орієнтованих на південну, південно-східну, південно-західну й західну сторони. Для забезпечення відповідності скління архітектурно-композиційним вимогам допускається застосування скла забарвленого у масі для скління фасадів будинків, орієнтованих на північну, північно-західну, північно-східну й східну сторони.

    - При монтажі склопакетів у віконну або дверну конструкцію скло забарвлене в масі повинне знаходитись ззовні будинку.

    - Багатошарове скло із сонцезахисними властивостями призначене для зменшення надходження через скління надлишкової сонячної енергії. Багатошарове скло із сонцезахисними властивостями застосовують для скління фасадів будинків, орієнтованих на південну, південно-східну, південно-західну й західну сторони. Для забезпечення відповідності скління архітектурно-композиційним вимогам допускається застосування багатошарового скла із сонцезахисними властивостями для скління фасадів будинків орієнтованих на північну, північно-західну, північно-східну й східну сторони.

    - Правила установки багатошарового скла із сонцезахисними властивостями в склопакети й правила монтажу склопакетів з таким склом у віконні або дверні конструкції повинні надаватися виготовлювачами скла.

    - Скло із сонцезахисним покриттям, скло забарвлене в масі, багатошарове скло із сонцезахисними властивостями, в залежності від величини коефіцієнта загального пропускання сонячної енергії (сонячного фактора), визначеного за методиками, атестованими у встановленому порядку, підрозділяють на класи, відповідно до  таблиці 13.

Таблиця 13 – Класи сонцезахисного скла

| Клас скла | Сонячний фактор, % |
| --- | --- |
| С1 | Більше 67 |
| С2 | Понад 58 до 67 вкл. |
| С3 | Понад 48 до 57 вкл. |
| С4 | Понад 38 до 47 вкл. |
| С5 | Понад 18 до 37 вкл. |
| С6 | Понад 10 до 17 вкл. |

    - При реконструкції, капітальному ремонті, будівництві  будинків і споруд  для скління фасадів, орієнтованих на південну, південно-східну, південно-західну й західну сторони обов'язковим є застосування скла класу С2. При будівництві комерційних будинків для скління фасадів будинків, орієнтованих на південну, південно-східну, південно-західну й західну сторони рекомендується  застосовувати скло класу С3, при будівництві елітних будинків - класу С4, С5, С6. Для скління фасадів будинків, орієнтованих на північну, північно-західну, північно-східну й східну сторони допускається застосування скла класу С1.

4.4.4 Звукоізоляційні характеристики

4.4.4.1 Скління проектується в залежності від рівня шуму. Шумозахисне скління повинно застосовуватися в будинках і спорудах, що виходять на  транспортні магістралі,  знаходяться поблизу  аеропортів, промислових зон, стадіонів, розважальних закладів, тощо.

  - Нормативні вимоги до рівнів шуму в житлових і громадських будинках встановлюються в залежності від їх категорій:

- категорія А - забезпечення високо комфортних умов;

- категорія Б - забезпечення комфортних умов;

- категорія В - забезпечення гранично допустимих умов.

Показники звукоізоляції скління наведено у таблиці 14.

4.4.4.3  Категорію будинку встановлюють технічним завданням на проектування.

Нормативні вимоги до звукоізоляції скління наведено у таблиці 15.

Таблиця 14 – Показники звукоізоляції скління

| Призначення приміщень | Необхідні значення звукоізоляції RАтран, дБА, з еквівалентними рівнями звуку з фасаду будинку в місцях найбільш інтенсивного транспортного руху (у денний час, годину «пік»), дБА |
| --- | --- |
|  | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| 1 Палати лікарень, санаторіїв, кабінети медичних установ | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 2 Житлові кімнати квартир у будинках: |  |  |  |  |  |
| категорії А | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| категорій Б і В | - | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 3 Житлові кімнати гуртожитків | - | - | 15 | 20 | 25 |
| 4 Номери готелів: |  |  |  |  |  |
| категорії А | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| категорії Б | - | 15 | 20 | 25 | 30 |
| категорії В | - | - | 15 | 20 | 25 |
| 5 Житлові приміщення будинків відпочинку, будинків-інтернатів для інвалідів | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 6 Робочі кімнати, кабінети в адміністративних будинках і офісах: |  |  |  |  |  |
| категорії А | - | - | 15 | 20 | 25 |
| категорій Б і В | - | - | - | 15 | 20 |

Таблиця 15 - Класифікація шумозахисного скління

| Клас | Індекс звукоізоляції, дБ |
| --- | --- |
|  | Rw (Аавіа; Атран) (довідкові) | RАавіа (довідкові) | RАтран, не менше |
| В | 35 (-1; -3) | 34 | 32 |
| Б | 37 (0; -2) | 37 | 35 |
| А | 38 (0; -2) | 38 | 36 |
| ША1 | 39 (0; -2) | 39 | 37 |
| ША2 | 41 (-1; -3) | 40 | 38 |
| ША3 | 42 (0; -2) | 42 | 40 |
| Примітка 1. Rw – ізоляція повітряного шуму; RАавіа – ізоляція шуму авіації; RАтран – ізоляція шуму транспорту; Аавіа – зниження шуму авіації; Атран – зниження шуму транспорту. |

4.4.4.4 Значення величин акустичних показників шумозахисного скління наведено у таблиці 16.

Таблиця 16 - Величини акустичних показників (довідкові)

| Скління, (мм) | Індекс звукоізоляції, R (дБ) на центральному коливанні діапазону (Гц) | Значення показників |
| --- | --- | --- |
|  | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | Rw | Аавіа | Атран |
| Одинарне скло: |
| 3 | 14 | 19 | 25 | 29 | 33 | 25 | 28 | -1 | -4 |
| 4 | 17 | 20 | 26 | 32 | 33 | 26 | 29 | -2 | -3 |
| 5 | 19 | 22 | 29 | 33 | 29 | 31 | 30 | -1 | -2 |
| 6 | 18 | 23 | 30 | 35 | 27 | 32 | 31 | -2 | -3 |
| 8 | 20 | 24 | 29 | 34 | 29 | 37 | 32 | -2 | -3 |
| 10 | 23 | 26 | 32 | 31 | 32 | 39 | 33 | -2 | -3 |
| 12 | 27 | 29 | 31 | 32 | 38 | 47 | 34 | 0 | -2 |
| Багатошарове скло: |
| 3.3.1 | 20 | 23 | 29 | 34 | 32 | 38 | 32 | -1 | -3 |
| 4.4.1 | 20 | 25 | 32 | 35 | 34 | 42 | 33 | -1 | -3 |
| 5.5.1 | 24 | 26 | 33 | 33 | 35 | 44 | 34 | -1 | -3 |
| Склопакети: |
| 4/(6-16)/4 | 21 | 17 | 25 | 35 | 37 | 31 | 29 | -1 | -4 |
| 6/(6-16)/4 | 21 | 20 | 26 | 38 | 37 | 39 | 32 | -2 | -4 |
| 6/(6-16)/6 | 20 | 18 | 28 | 38 | 34 | 38 | 31 | -1 | -4 |
| 8/(6-16)/4 | 22 | 21 | 28 | 38 | 40 | 47 | 33 | -1 | -4 |
| 8/(6-16)/6 | 20 | 21 | 33 | 40 | 36 | 48 | 35 | -2 | -6 |
| 10/(6-16)/4 | 24 | 21 | 32 | 37 | 42 | 43 | 35 | -2 | -5 |
| 10/(6-16)/6 | 24 | 24 | 32 | 37 | 37 | 44 | 35 | -1 | -3 |
| 6/(6-16)/3.3.1 | 20 | 19 | 30 | 39 | 37 | 46 | 33 | -2 | -5 |
| 6/(6-16)/5.5.1 | 24 | 25 | 33 | 39 | 40 | 49 | 37 | -1 | -5 |
| Примітка 1. Величини показників звукоізоляції відмінні від указаних коливань можуть бути отримані згідно EN 12758. Примітка 2. 3.3.1 – багатошарове скло, яке складається із 2-ох листів скла товщиною по 3 мм і одного шару плівки. Примітка 3. Для дистанції з діапазоном (6-16) мм відповідні акустичні характеристики для всіх комбінацій скління вважаються постійними. |

4.4.5 Принципи безпечного скління

- Усі скляні конструкції будинків, у тому числі скляні стіни й двері, вікна, світлопрозорі перегородки й сходові поруччя, повинні бути спроектовані й виготовлені таким чином, щоб були враховані ризики, пов'язані із самим матеріалом (склом). Конструкції зі скла повинні бути розраховані, а вибір використовуваного типу скла повинен бути здійснений таким чином, щоб руйнування конструкції не викликало небезпеки падіння людини вниз через конструкцію й щоб уникнути травматизму людей падаючими осколками скла. Це стосується всіх світлопрозорих конструкцій.

Скло нахилене між -15° і +15° по відношенню до вертикалі, розглядається як вертикальне скло, якщо його горизонтальна проекція не перевищує 500мм. В інших випадках скло вважається нахиленим.

- Саме скло і його фурнітура (кріплення) повинні витримувати всі навантаження, яким вони можуть піддаватися у звичайних умовах експлуатації, якщо в конструкції (поверхні) не передбачено відповідного стаціонарного захисту (загородження) від зіткнення.

- Скло безпечне при експлуатації  визначається й класифікуються для класу захисту СМ згідно з таблицею 17. Після удару по склу мішком, що падає із заданої висоти (згідно з ДСТУ Б В.2.7-123, ДСТУ Б В.2.7-110), не повинно бути  наскрізного отвору, а саме скло повинно утримуватися в рамі.

Примітка. М’яке ударне тіло: мішок із шкіри чи брезенту, наповнений ломом із свинцевих куль діаметром (3,5±2) мм, загальною масою (45±0,5) кг.

Таблиця 17 - Класифікація скління безпечного при експлуатації

| Клас захисту | Висота падіння, мм, | Маса мішка, кг |
| --- | --- | --- |
| СМ 1 | 300 ( 30 | 45 ( 1 |
| СМ 2 | 700 ( 30 |  |
| СМ 3 | 1200 ( 30 |  |
| СМ 4 | 2000 ( 50 |  |

- В залежності від призначення приміщення й передбачуваної енергії зіткнення людини зі склом, при проектуванні скління вибирається відповідний клас захисту. У житлових приміщеннях, де застосовується безпечне скління, клас захисту повинен бути не менше СМ1. У приміщеннях для рухливих ігор, де можливе зіткнення гравців зі склінням  - СМ4.

- Клас захисту (висота падіння) відповідають зіткненню людини зі склом, у якої маса біля 75кг, і вона рухається зі швидкістю:

  - СМ1 - 9 км/ч;

  - СМ2 - 11 км/ч;

  - СМ3 - 18 км/ч.

При цьому вважають, що 0,6 маси людини в момент зіткнення активна. Клас захисту визначається споживачем в залежності від конструкції, в яку встановлюється скло.

- Класи захисту скла безпечного при експлуатації й застосовувані види скла зазначено у таблиці 18.

Таблиця 18 - Класи захисту скла безпечного при експлуатації

| Клас захисту? | Ступінь захисту | Багатошарове скло, товщиною не менше, мм | Загартоване скло, товщиною не менше, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| СМ1 | середній | 6 | 4 |
| СМ2 | гарний | 6 | 5 |
| СМ3 | відмінний | 8 | 6 |
| СМ4 | відмінний | 13 | 12 |

- Якщо руйнування загартованого скла або його фрагментація викликає пряму небезпеку падіння людини вниз через конструкцію - використовується армоване скло, багатошарове скло або комбінація багатошарового й загартованого скла. Падінню людини вниз можна запобігти також  шляхом установки захисного загородження.

- Використання загартованого безпечного скла обґрунтовано у всіх місцях, де є небезпека падіння людини вниз через конструкцію, а також там, де є небезпека поранення осколками  скла людей, які можуть знаходитися під конструкцією. Загартоване скло згідно з ДСТУБВ.2.7-110 завдяки підвищеній міцності на згин, використовується в місцях, де скло постійно піддається динамічним або термічним навантаженням. Такими конструкціями є  пересувні перегородки, вікна а також  світлопрозорі конструкції у фасадах вхідних групах і дверях.

- Безпечне скло, що характеризується підвищеною міцністю й відносною безпекою при руйнуванні, повинно застосовуватися:

  - при склінні громадських будинків, у яких одночасно може перебувати велика кількість людей;

  - при склінні балконів і лоджій.

- Двері (світло прозорі конструкції), розташовані в місцях масового скупчення (проходу) людей (у тому числі дітей) повинні бути виконані з безпечного скла, якщо висота нижньої крайки скла від рівня підлоги (перекриття) становить менше 1500мм. Крім цього, вікна й скляні перегородки, розташовані біля вказаних дверей, повинні бути виконані з безпечного скла у тих випадках, коли ширина рами, коробки або конструкції стіни навколо дверного прорізу менше ніж 300мм (якщо не передбачені стаціонарні загородження, що запобігають зіткнення зі склом). Відстань 1500мм вимірюється від підлоги (перекриття) до нижньої крайки світлопрозорої конструкції. Відстань 300 мм вимірюється від крайки дверного прорізу до крайки світлопрозорої конструкції (див. рис.Г.1).

Типи конструкцій і види скла, що застосовується, зазначено у таблиці 19.

Таблиця 19 - Типи конструкцій і види скла

| Тип конструкції | Вид скла |
| --- | --- |
| Конструкція складається з: | Скло повинно бути: |
| одного скла | безпечне |
| двох шарів скла | обидва шари скла безпечні |
| трьох шарів скла | крайні шари скла безпечні, проміжне скло не нормується |
| двостулкові балконні двері | все скло безпечне |

- Вікна й скляні перегородки в місцях масового скупчення (знаходження) людей (у тому числі дітей) повинні бути виконані з безпечного скла, якщо висота нижньої крайки скла від рівня підлоги становить           менше    700 мм (рисунок  Г.1).

- Якщо не передбачені стаціонарні огородження, що запобігають зіткнення зі склом у вікнах і скляних перегородках у приміщеннях, призначених для публіки (у тому числі для дітей), рисунок Г.2, необхідно використовувати безпечне скло, якщо висота нижньої крайки скла нижче      700 мм від рівня перекриття (підлоги), (рисунок  Г.1).

Примітка. Відстань 700 мм вимірюється від підлоги (перекриття) до нижньої крайки світлопрозорої конструкції (вимога стосується тієї сторони конструкції, з якою можливе зіткнення, тобто ризик стосується обох сторін конструкції).

Типи конструкцій й застосовувані види скла зазначено у таблиці 20.

Таблиця 20 - Типи конструкцій і види скла

| Тип конструкції | Вид скла |
| --- | --- |
| Конструкція складається з: | Скло повинно бути: |
| одного скла | безпечне |
| двох шарів скла | обидва шари скла безпечні |
| трьох шарів скла | крайні шари скла безпечні, середнє скло не нормується |

- Скління балконів повинне бути спроектоване й розраховане таким чином, щоб руйнування скління балконів не викликало небезпеки падіння людини вниз через конструкцію. Необхідно уникнути травматизму людей, які можуть знаходитись під конструкцією, осколками скла. Частина скління, що перебуває над загородженням (поручнем), виконується із загартованого скла (при необхідності, з багатошарового скла). Допускається використання, що забезпечує втримання осколків скла у випадку його руйнування.

- Якщо відстань від нижньої крайки скла дверей або вікна житлового приміщення до підлоги або іншої опори, на яку може стати людина, менше 700 мм, то вікна й двері повинні бути виконані з безпечного скла.

Примітка. Відстань 700 мм вимірюється від підлоги (опори) до нижньої крайки вікна, перегородки, дверей або іншої скляної світлопрозорої конструкції.

- Вимога  4.4.5 стосується тієї сторони конструкції, з якої можливе зіткнення людини, тобто ризик стосується обох сторін конструкції (усередині приміщення або на вулиці або в обох випадках: балкон, «французький балкон», тераса, тощо).

Типи конструкцій й застосовувані види скла зазначено у таблиці 21.

Таблиця 21 - Типи конструкцій і види скла

| Тип конструкції | Вид скла |
| --- | --- |
| Конструкція складається з: | Скло повинно бути: |
| одного скла | безпечне скло |
| двох шарів скла | обидва шари скла безпечні |
| трьох шарів скла | крайні шари скла безпечні, проміжне скло не нормується |
| подвійних балконних дверей | зовнішні шари скла безпечні |

- У сходових клітках і тамбурах багатоповерхових будинків, допускається застосовувати листове скло товщиною не менше 6 мм, якщо з інших причин не потрібно використовувати безпечне скло.

4.5 Теплотехнічні розрахунки

- При проектуванні скління залежно від розташування й призначення будинків і споруд повинні бути розраховані теплові характеристики скління по методиках, атестованих у встановленому порядку, або використані результати випробувань конструкцій, проведених акредитованим випробувальним центром.

- Ефективність застосування енергозберігаючого скління характеризується значенням величини приведеного термічного опору.

- Для будинку, що запроектований з різними скляними світлопрозорими будівельними конструкціями, узагальнений термічний опір світлопрозорих конструкцій RФС,  обчислюється за формулою (1).

- Приведений термічний опір RФС  огороджуючих конструкцій необхідно приймати не менше нормованих значень RФС min,  м2 ·К/Вт, що визначаються згідно з таблицею 22  в залежності від температурної зони.

Таблиця 22 – Мінімально допустиме значення термічного опору  огороджувальної конструкції для житлових та громадських будинків

| Вид огороджувальної конструкції | Значення RФС min для температурної зони, м2 ·К/Вт |
| --- | --- |
|  | І | ІІ | ІІІ | IV |
| Вікна, світлопрозорі фасади, балконні двері, вітрини, вітражі | 0,6 | 0,56 | 0,5 | 0,45 |

- Температура внутрішньої поверхні конструктивних елементів скління вікон будинків і споруд (крім виробничих) повинна бути не нижче плюс 12 °С, а непрозорих елементів вікон - не нижче температури точки роси при розрахунковій температурі зовнішнього повітря в холодний період року, для виробничих споруд - не нижче 0 °С.

- При проектуванні скління повинна бути забезпечена нормована повітропроникність огороджуючих конструкцій відповідно до таблиці 23.

Таблиця 23 - Нормована повітропроникність огороджуючих конструкцій

| Огороджуючі конструкції | Повітропроникність Gn, кг/(м2·год), не більше |
| --- | --- |
| Вікна й балконні двері будинків і споруд | 5,0 |
| Вікна й ліхтарі виробничих споруд із кондиціюванням повітря | 6,0 |
| Вікна виробничих споруд | 8,0 |
| Ліхтарі виробничих споруд | 10,0 |

4.6   Розрахунки механічного навантаження

- Вітрові навантаження розраховуються згідно з ДБН В.1.2-2,    розділ 8.

- Снігові навантаження розраховуються згідно з  ДБН В.1.2-2,      розділ 9.

- За залишковою стійкістю до статичного навантаження світлопрозорі конструкції із безпечним склінням підрозділяють на класи захисту відповідно до таблиці 24.

Таблиця 24 – Величини статичного навантаження

| Клас захисту | Величина статичного навантаження на горизонтальну поверхню, Н/м2 |
| --- | --- |
| Д1 | 1000 |
| Д2 | 2000 |
| Д3 | 4000 |
| Д4 | 6000 |
| Д5 | 10000 |
| Д6 | 15000 |

- Вимоги  стійкості до статичних навантажень пред'являються до всіх світлопрозорих конструкцій, розміщених під кутом менше 750 до горизонту (скляних дахів, стель, зенітних ліхтарів, тощо), залежно від навантажень, що впливають на них (власна вага, експлуатаційні навантаження, снігові навантаження, тощо) передбачаються завданням на проектування, виходячи з типу та умов експлуатації світлопрозорих конструкцій.

5  Вимоги безпеки

- Безпечність елементів конструкції і засобів захисту повинні відповідати вимогам цього стандарту та проектно-конструкторської документації, долученої до комплекту деталей і матеріалів конструкції.

- При виробництві елементів конструкцій необхідно додержуватись вимог порядку розроблення і постановки на виробництво будівельних матеріалів та виробів відповідно до   ДСТУБА.3.1-6.

- Приміщення, в яких здійснюється виробництво та монтаж елементів конструкцій, повинні бути забезпечені засобами пожежогасіння згідно з ГОСТ12.1.044.

- Експлуатація електроінструменту, електроприладів,електроустановок, повинна відповідати вимогам згідно з  ГОСТ 12.1.019.

- При виконанні вантажно-розвантажувальних робіт необхідно керуватися вимогами відповідно до  ГОСТ12.3.009, СНиП ІІІ-4.

- Технологічний процес повинен відповідати вимогам ГОСТ 12.3.002,  СП1042-73. Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин в повітрі робочої зони повинні відповідати вимогам згідно з  ГОСТ 12.1.005. При концентраціях шкідливих речовин в повітрі робочої зони, що перевищують гранично допустимі, повинні бути проведені заходи по захисту працюючих та виявленню і усуненню причин, що призвели до забруднення повітря робочої зони. Контрольні вимірювання виконуються за затвердженими методиками.

- Загальні вимоги безпеки повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.0.001.

- Параметри мікроклімату, шуму та вібрації повинні відповідати вимогам ДСН 3.3.042-99, ДСН3.3.037-99, ДСН 3.3.039-99.

- Підприємство – виробник елементів конструкцій повинно проводити їх оцінювання на радіаційну активність або мати сертифікат якості, отриманий у встановленому порядку. Зважена сума питомої активності природних радіонуклідів радію-226, торію-232, калію-40 (Аеф.) згідно з ДБН В.1.4-1.01-97 та НРБУ не повинна перевищувати 370 Бк/кг для І класу використання будівельних матеріалів.

# Приміщення, в яких виконуються роботи, повинні бути забезпечені приточно-витяжною вентиляцією відповідно до  ГОСТ12.4.021 та СНиП2.04.05.

# Працівникам необхідно забезпечити безпечні умови праці згідно з СНиП ІІІ-4. До роботи по виготовленню продукції, монтажу, виконанню робіт на значній висоті допускаються особи, які пройшли відповідний інструктаж.

- Працюючі повинні бути забезпечені санітарно-побутовими приміщеннями відповідно до  СНиП2.09.04, а також необхідним захистом від підвищених чи знижених показників мікроклімату повітряного середовища.

- Попередні, перед зарахуванням на роботу, і періодичні медичні огляди робітників повинні проводитись відповідно до наказу МОЗ України №45 від 31.03.1994 року.

- При виробництві й монтажі конструкцій необхідно використовувати спецодяг і засоби індивідуального захисту працівників  згідно з галузевими нормами.

- При використанні  полімерних, хімічних речовин  потрібно керуватися вимогами безпеки, встановленими у нормативній і технічній документаціях на ці матеріали, а також  вимогами СанПиН 6027-А.

- Виробничі приміщення і зони монтажу конструкцій повинні мати написи застереження, знаки безпеки, сигнальні кольори, необхідну сигналізацію.

6 Вимоги охорони довкілля

6.1   Скло є екологічно безпечною продукцією,  яка в процесі виробництва, транспортування, зберігання й експлуатації не виділяє токсичних речовин у навколишнє середовище.

6.2   Утилізація відходів скла, що не містить герметики, синтетичні плівки та метал, повинна здійснюватися шляхом його промислової переробки.

6.3  При утилізації  виробів зі скла, що містять герметики, синтетичну плівку, метал - утилізації підлягає кожний вид комплектуючих виробів окремо. Склопакети, багатошарове скло, армоване скло, інші види скла повинні бути розібрані на комплектуючі вироби.

6.4 Розбирання конструкції повинно виконуватися по технологічній документації, у який повинні бути вимоги до правил виконання таких робіт, у тому числі й техніки безпеки.

6.5 Деталі конструкцій, що втратили технологічні властивості, тверді відходи (пакувальні матеріали, опорні, дистанційні, прокладки, тара і таке інше) утилізуються згідно з  ДсанПін 2.2.7.029.

6.6 Утилізація відходів повинна виконуватися через спеціалізовані підприємства відповідно до законодавства України.

6.7 Утилізація відходів, що не підлягають промисловій переробці, здійснюється на спеціалізованих полігонах.

6.8  Не допускається утилізація відходів у місцях виготовлення деталей світлопрозорих огороджуючих конструкцій,  місцях монтажу, на будівельних майданчиках, а також на прилеглих територіях.

7 Пакування

7.1 Пакування склодеталей світлопрозорих конструкцій здійснюється згідно з  діючими нормативними  документам на скло та вироби з нього.

8 Маркування

8.1 Маркування скловиробів для світлопрозорих, огороджуючих енергозберігаючих конструкцій проводиться з метою підтвердження відповідності продукції заданим вимогам. Маркування повинно відповідати класифікації скла за діючими НД, вказувати на конкретний вид скла, склопакета, його клас захисту, геометричні розміри, позначення стандарту, тощо.

8.2 Якщо в договорі на виготовлення скловиробів обумовлюються вимоги додаткової обробки скла, розміщення і вид складових листів скла або виробів із скла, їх морозостійкість, а також вологостійкість, шумопоглинання, розрахункові значення експлуатаційних навантажень, коефіцієнти спрямованого пропускання, відбиття і поглинання світла, показники теплоопору та інші додаткові вимоги, передбачені проектною документацією і узгоджені виготовлювачем і споживачем, вони також можуть бути відображені маркуванням, або міститися у супровідній технічній документації виготовлювача.

8.3 При виготовленні зі скла конкретної продукції використання необхідних марок і видів скла здійснюють за проектною, конструкторською, нормативною документацією на даний вид продукції.

8.4 Вимоги і транспортне маркування продукції здійснюється з врахуванням відповідних норм і правил для конкретного виду транспорту. Транспортне маркування слід виконувати відповідно до  ГОСТ14192. На транспортні засоби (вагони, фури, кузов автомобіля, контейнери, ящики) наносяться знаки: «Скло», «Крихке, обережно», «Верх», «Берегти від вологи».

8.5  Маркування продукції має містити:

- назву продукції;

- назву країни-виробника;

- назву підприємства-виробника і/або його товарний знак;

- основне  призначення продукції;

- умови безпечного зберігання, транспортування, утилізації;

- основи властивості та характеристики;

- відомості про сертифікацію;

- юридичну адресу підприємства-виробника;

- масу нетто, основні розміри, об’єм чи кількість одиниць продукції;

- склад чи комплектність;

- товарний знак підприємства-виробника;

- дату виготовлення;

- строк придатності або довговічності;

- позначення стандарту (технічних умов, сертифікату придатності) за якими продукцію вироблено та виконано маркування;

- штриховий код продукції.

8.6  Допускається в ярлику вказувати найменування і/або товарний знак підприємства-виготовлювача. Умовне позначення скла або комплекту скловиробів, їх кількість, ящиків, контейнерів і т.д. шт., загальна площа, м2, ідентифікаційний номер продукції або позначення пакувальника, дату відвантаження, іншу інформацію наводять у супровідній технічній документації виготовлювача.

8.7  Маркування скла і виробів з нього повинно бути нанесене відповідно до нормативно-технічної документації на конкретні види скла і виробів з нього і розташоване в зоні крайки скла в робочий зоні.

9 Транспортування та зберігання

- Скло і вироби з нього допускаються до зберігання і транспортування за умови, що вони упаковані, марковані у відповідності із діючими нормативними документами. Виробник повинен надати будівельній організації рекомендації з безпечного збереження і транспортування скловиробів.

- Скло та вироби з нього будівельного призначення транспортують будь-яким видом транспорту згідно з правилами перевезень вантажів, що діють на даному виді транспорту. Розміщення і кріплення в транспортних засобах здійснюється за вимогами навантаження і кріплення вантажів.

- При транспортуванні тара зі склом та виробами з нього повинна бути розміщена так, щоб торці листів були у напрямку руху транспорту, і закріплена так, щоб уникнути можливості її зміщення й розгойдування в процесі транспортування.

- При зберіганні, транспортуванні, навантаженні й вивантаженні скла, склопакетів  та виробів із склом будівельного призначення повинні вживатися заходи щодо збереження продукції від механічних пошкоджень, забруднення і атмосферних опадів.

- Скло та скловироби рекомендується зберігати в закритих, сухих, опалювальних приміщеннях  у розпакованому вигляді, перекладених папером  або іншими прокладними матеріалами.

- При зберіганні листи скла або скловироби повинні бути встановленні на стелажі або піраміди на гумові або повстяні підкладки під нахилом із кутом до вертикалі від 50 до 150.

- При зберіганні, транспортуванні, під час монтажу та експлуатації не допускаються:

- взаємний дотик стекол, а також дотик до твердих предметів і дотик ріжучим інструментом;

- удари твердими предметами;

- робота в зоні  розташування скловиробів зварювального устаткування, кутових шліфувальних машин, іншого подібного обладнання без захисту поверхні скла;

- протирання скла матеріалами, які вміщують дряпаючи включення;

- очищення сухої поверхні скла жорсткими щітками без подавання миючої рідини;

- тривала присутність вологи на поверхні скла;

- наявність агресивного середовища.

10 Гарантії  виготовлювача

- Виготовлювач повинен гарантувати відповідність скла та скловиробів для  світлопрозорих огороджуючих конструкцій будівель і споруд вимогам даного стандарту, нормативним документам на відповідні конструкційні елементи зі скла, при додержанні правил транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.

- Гарантійний термін зберігання скла та скловиробів для світлопрозорих огороджуючих конструкцій будівель і споруд – 1 рік із дня виготовлення.

- Гарантійний термін (служби) експлуатації скла та скловиробів будівельного призначення встановлюється у технічній документації, але не менше 5 років.

- Довговічність (надійність) скловиробів будівельного призначення  встановлюється в технічній документації,  і повинна становити не менше 20 умовних років експлуатації. Визначення опору атмосферним впливам і оцінка довговічності світлопрозорих елементів огороджуючих енергозберігаючих конструкцій здійснюється згідно з  ДСТУ Б В.2.6-26.

ДОДАТОК А

(довідковий)

Перелік  основних документів, що використовуються при створенні світлопрозорих огороджуючих енергозберігаючих конструкцій

- Нормативна документація на вихідне скло, склопакети, скляні деталі, теплоізоляційні матеріали, конструкційні елементи, інші матеріали та комплектуючі.

- Креслення на деталі огороджуючих конструкцій.

- Основні положення з проектування систем фасадних теплоізоляційно–огороджувальних із скляним зовнішнім шаром.

- Основні вимоги до складу проектної документації та її оцінки.

- Основні вимоги до зовнішніх стін при монтажі.

- Правила проведення теплотехнічних розрахунків.

- Правила проведення розрахунків механічного навантаження.

- Правила забезпечення звукоізоляційних характеристик.

- Правила проведення розрахунків показників освітлення приміщень.

- Правила забезпечення захисту від перегріву приміщень від сонячного опромінювання.

- Розрахункове підвищення показників енергоефективності будинків при застосуванні світлопрозорих енергозберігаючих конструкцій.

- Правила забезпечення експлуатаційної надійності та пожежної безпеки.

- Визначення опору атмосферним впливам і довговічності.

- Основні положення з монтажу.

- Основні правила експлуатації.

ДОДАТОК  Б

(обов’язковий)

Маркування для захисту від зіткнення зі склом

- У місцях, де можливе зіткнення зі склом, наноситься  добре помітне маркування.

- Маркування наноситься на:

  - вікна, скляні перегородки й скляні двері, з якими можливе зіткнення;

  - розташовані в проходах суцільні, безбарвні прозорі скляні конструкції незалежно від ступеня міцності скла із якого вони виготовлені;

  - суцільне (без горизонтальних стиків) скло, що служить границею проходів, незалежно від його міцності.

- Висота маркування  900 - 1500 мм від рівня підлоги, див. рис. Б.1.

- Маркування виконується одним із наступних способів:

  - шовково-трафаретний друк;

  - піскоструминне маркування;

  - незмивні наклейки і т.п.

- Маркування на скло не наноситься в тому випадку, якщо передбачено огородження, що запобігає зіткненню.

Розміри у міліметрах

Рисунок Б.1 – Місця нанесення захисного маркування

ДОДАТОК В

(довідковий)

# Енергозберігаючі  характеристики склопакетів

В.1  Наведені в таблиці В.1 характеристики склопакетів розраховані для центральної зони склопакетів  згідно ДСТУ Б В.2.7-107.

В.2  Таблиця В.1 наведена для орієнтовного порівняння характеристик склопакетів різних конструкцій з різними значеннями коефіцієнта емісії енергозберігаючого скла.

Таблиця В.1 - Енергозберігаючі  характеристики склопакетів

| Коефіцієнт теплової емісії | Конструкція склопакета | Згідно ДСТУ Б В.2.6-17 | Згідно ISO 10292 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Термічний опір R, м2 0К/Вт | Коефіцієнт теплопередачі, U | Термічний опір R, м2 0К/Вт | Коефіцієнт теплопередачі, U |
|  | 4М1–16 – 4М1–16 – 4М1 | 0,562 | 1,779 | 0,558 | 1,792 |
| 0,02 | 4М1–16 – 4і1 | 0,558 | 1,792 | 0,763 | 1,314 |
| 0,04 | 4М1–16 – 4і2 | 0,545 | 1,835 | 0,728 | 1,373 |
| 0,06 | 4М1–16 – 4і3 | 0,533 | 1,876 | 0,699 | 1,430 |
| 0,08 | 4М1–16 – 4і4 | 0,522 | 1,916 | 0,673 | 1,485 |
| 0,10 | 4М1–16 – 4і5 | 0,511 | 1,957 | 0,650 | 1,539 |
| 0,02 | 4М1–16 Ar – 4і1 | 0,703 | 1,422 | 0,972 | 1,029 |
| 0,04 | 4М1–16 Ar – 4і2 | 0,679 | 1,473 | 0,912 | 1,096 |
| 0,06 | 4М1–16 Ar – 4і3 | 0,657 | 1,522 | 0,861 | 1,161 |
| 0,08 | 4М1–16 Ar – 4і4 | 0,637 | 1,570 | 0,818 | 1,223 |
| 0,10 | 4М1–16 Ar – 4і5 | 0,618 | 1,471 | 0,779 | 1,284 |
| 0,02 | 4М1–16 Кr – 4і1 | 0,787 | 1,271 | 1,089 | 0,918 |
| 0,04 | 4М1–16 Кr – 4і2 | 0,755 | 1,325 | 1,011 | 0,989 |
| 0,06 | 4М1–16 Кr – 4і3 | 0,762 | 1,312 | 0,947 | 1,056 |
| 0,08 | 4М1–16 Кr – 4і4 | 0,700 | 1,429 | 0,891 | 1,122 |
| 0,10 | 4М1–16 Кr – 4і5 | 0,677 | 1,477 | 0,844 | 1,185 |
| 0,02 | 4М1–16 – 4М1–16 – 4і1 | 0,894 | 1,119 | 0,961 | 1,041 |
| 0,04 | 4М1–16 – 4М1–16 – 4і2 | 0,869 | 1,151 | 0,926 | 1,080 |
| 0,06 | 4М1–16 – 4М1–16 – 4і3 | 0,847 | 1,181 | 0,896 | 1,116 |
| 0,08 | 4М1–16 – 4М1–16 – 4і4 | 0,826 | 1,211 | 0,870 | 1,150 |
| 0,10 | 4М1–16 – 4М1–16 – 4і5 | 0,808 | 1,238 | 0,845 | 1,183 |

В.3  Коефіцієнти пропускання світла сонячної та теплової енергії залежать від типу застосовуваного скла. Основні показники наводяться виробником скла. Довідкові значення для деяких видів скла наведені в таблиці В.2.

Таблиця В.2 - Коефіцієнти пропускання світла сонячної та теплової енергії для склопакетів (довідкові)

| Склад склопакета | Світло | Сонячна енергія | Коефіцієнт затемнення | Коефіцієнт теплопередачі згідно ISO 10292:1994 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пропускання | Відбиття | Пряме пропускання | Відбиття | Поглинання | Загальне пропускання | Коротко-хвильовий | Довго-хвильовий | Загальний | Вт/м2 0К |
| Характеристики склопакета - 6сз - 16Ar - 6 |
| 6 мм Eclipse Advantage™ Clear | 0,60 | 0,29 | 0,47 | 0,22 | 0,31 | 0,55 | 0,54 | 0,09 | 0,63 | 1,6 |
| 6 мм Eclipse Advantage™ Arctic Blue | 0,35 | 0,13 | 0,21 | 0,09 | 0,70 | 0,28 | 0,24 | 0,08 | 0,32 | 1,6 |
| 6 мм Eclipse Аdvantage™ Blue-Green | 0,51 | 0,21 | 0,31 | 0,13 | 0,56 | 0,38 | 0,36 | 0,08 | 0,44 | 1,6 |
| 6 мм Eclipse Advantage™ Bronze | 0,34 | 0,13 | 0,28 | 0,11 | 0,61 | 0,35 | 0,32 | 0,08 | 0,40 | 1,6 |
| 6 мм Eclipse Advantage™ EverGreen | 0,43 | 0,17 | 0,22 | 0,09 | 0,69 | 0,28 | 0,25 | 0,07 | 0,32 | 1,6 |
| 6 мм Eclipse Advantage™ Grey | 0,29 | 0,11 | 0,24 | 0,09 | 0,67 | 0,31 | 0,28 | 0,08 | 0,36 | 1,6 |
| Характеристики склопакета - 6сз - 16Ar – 6k |
| 6 мм Eclipse Advantage™ Clear | 0,56 | 0,31 | 0,42 | 0,23 | 0,35 | 0,53 | 0,48 | 0,13 | 0,61 | 1,3 |
| 6 мм Eclipse Advantage™ Arctic Blue | 0,33 | 0,14 | 0,19 | 0,09 | 0,72 | 0,26 | 0,22 | 0,08 | 0,30 | 1,3 |
| 6 мм Eclipse Advantage™ Blue-Green | 0,47 | 0,23 | 0,28 | 0,13 | 0,59 | 0,36 | 0,32 | 0,09 | 0,41 | 1,3 |
| 6 мм Eclipse Advantage™ Bronze | 0,32 | 0,13 | 0,25 | 0,11 | 0,64 | 0,34 | 0,29 | 0,10 | 0,39 | 1,3 |
| 6 мм Eclipse Advantage™ EverGreen | 0,40 | 0,18 | 0,19 | 0,10 | 0,71 | 0,26 | 0,22 | 0,08 | 0,30 | 1,3 |
| 6 мм Eclipse Advantage™ Grey | 0,27 | 0,11 | 0,21 | 0,09 | 0,70 | 0,29 | 0,24 | 0,09 | 0,33 | 1,3 |
| Характеристики склопакета - 6сз - 16Ar – 6і |
| 6 мм Eclipse Advantage™ Clear | 0,58 | 0,27 | 0,37 | 0,26 | 0,37 | 0,47 | 0,43 | 0,11 | 0,54 | 1,1 |
| 6 мм Eclipse Advantage™ Arctic Blue | 0,34 | 0,13 | 0,18 | 0,09 | 0,73 | 0,25 | 0,21 | 0,08 | 0,29 | 1,1 |
| 6 мм Eclipse Advantage™ Blue-Green | 0,49 | 0,20 | 0,26 | 0,14 | 0,60 | 0,33 | 0,30 | 0,08 | 0,38 | 1,1 |
| 6 мм Eclipse Advantage™ Bronze | 0,33 | 0,12 | 0,22 | 0,12 | 0,66 | 0,30 | 0,25 | 0,09 | 0,34 | 1,1 |
| 6 мм Eclipse Advantage™ EverGreen | 0,42 | 0,16 | 0,19 | 0,10 | 0,71 | 0,25 | 0,22 | 0,07 | 0,29 | 1,1 |
| 6 мм Eclipse Advantage™ Grey | 0,28 | 0,10 | 0,19 | 0,10 | 0,71 | 0,26 | 0,22 | 0,08 | 0,30 | 1,1 |

Примітка 1. Характеристики склопакетів: 6сз - 16Ar – 6; 6сз - 16Ar – 6і; 6сз - 16Ar – 6k. Зовнішнє скло сонцезахисне 6мм, камера 16 мм, заповнена аргоном на 90 %,  внутрішнє скло прозоре або енергозберігаюче (і або k) 6 мм).

ДОДАТОК  Г

(обов’язковий)

Правила застосування безпечного скла

Розміри у міліметрах

Рис. Г.1 – Безпечне скло для світлопрозорих конструкцій

Рис. Г.2 – Безпечне скло для огородження

Код УКНД   81.040.20;  91.060.50

Ключові слова: енергоефективне скло, склопакети, світлопрозорі енергозберігаючі  конструкції,  безпека скління, проектування, маркування, транспортування, експлуатація

# Text boxes

h ≤ 0,5 м – загартоване скло;

h > 0,5 м – багатошарове скло

проект, остаточна редакція

(  Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, 200_